前    言

本标准由秦皇岛冶金机械有限公司提出并起草

本标准由冶金机电标准化委员会归口

本标准起草人:  王伟峰、邢卫平、高秉禔、宋桂芳、郝晓静、李桂敏、蔡晓军、赵洪刚

杨凤民。

铁水包倾翻车

范围

本标准规定了铁水包倾翻车的术语、技术要求、检验与试验、检测规则、标志、包装、运输及贮存等要求。

本标准适用于90吨~320吨铁水预处理中脱硫扒渣工艺的铁水包倾翻车。

规范性引用文件

下列标准所包含的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T699   优质碳素结构钢

GB/T700   碳素结构钢

GB/T985   碳钢、低合金钢焊缝坡口的基本型式与尺寸

GB/T986   埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸

GB/T1184-1996    形状和位置公差   未注公差值

GB/T1804-2000    一般公差  未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T3077   合金结构钢

GB/T3323-1986   钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级

GB/T6417  金属熔化焊焊缝缺陷分类及说明

GB/T7551    称量传感器

GB/T11345-1989   钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级

GB/T11352   一般工程用铸造碳钢件

JB/T5000.1~15   重型机械通用技术条件

JB/T6996    重型机械液压系统通用技术条件

术语

纵向倾翻：铁水包倾翻方向与该车运行方向一致称为纵向倾翻。

横向倾翻：铁水包倾翻方向与该车运行方向垂直称为横向倾翻。

4.技术要求

产品应符合本标准的要求，并按照规定程序批准的图样及技术文件制造。

所选用的原材料及机电液配套设备应符合JB/T5000.1的规定。

4.1使用性能

铁水包倾翻车的承载能力应达到设计载重。

与铁水包倾翻车有关的参数，应符合用户在订货合同中提出的要求。

4.2技术参数

包括铁水包容量、总载重、倾翻方向（纵向倾翻或横向倾翻）、轨道中心距、适用轨型、车轮直径、行走速度、电源电压、制动方式、驱动方式、液压系统工作压力、减速器型号、倾翻角度、倾翻速度、传感器型号等，可根据性能特性制定并按协议执行。

4.3材料及热处理

4.3.1铁水包倾翻车金属结构件所用的碳素结构钢应符合GB/T700规定，优质碳素结构钢应符合GB/T699规定，铸造碳钢件应符合GB/T11352规定。

4.3.2铁水包倾翻车车轴，其材质宜采用GB/T3077中规定的40Cr，并进行调质处理。

4.3.3铁水包倾翻车车轮，其材质应不低于GB/T11352中规定的ZG340-640，表面热处理硬度范围HB300～360，淬硬层深度不低于15~20mm的要求。

4.4零件要求

4.4.1图样上对火焰切割件的要求应符合JB/T5000.2的规定。

4.4.2图样上对切削加工件的要求应符合JB/T5000.9的规定。

4.4.3图样上未注切削加工尺寸公差应符合GB/T 1804-2000公差等级m级的规定。

4.4.4图样上未注形位公差的切削加工零件其形位公差的要求按如下规定：

直线度、平面度应符合GB/T1184-1996公差等级H级规定。

平行度、垂直度应符合GB/T1184-1996公差等级H级规定。

4.4.5图样上对锻件的要求应符合JB/T5000.8的规定。

4.4.6图样上对锻件的无损探伤要求应符合JB/T5000.15的规定，无损探伤质量等级选择应根据零件的功能决定，主要考虑零件负荷状况和重要程度、安全性及热加工工艺等因素，其它条件也要综合考虑。

4.4.7图样上未注尺寸公差等级的铸铁件、铸钢件其公差应符合JB/T5000.4~5的规定，采用CT14，        有特殊要求时单独标注。

4.4.8铸钢件的补焊应符合JB/T5000.7中的规定。

4.4.9图样上对铸钢件的无损探伤要求应符合JB/T5000.14的规定，无损探伤质量等级选择应根据零件的功能决定，主要考虑零件负荷状况和重要程度、安全性及热加工工艺等因素，其它条件也要综合考虑。

4.5焊接

4.5.1图样上未注尺寸公差、形位公差等级的焊接件其公差应符合JB/T5000.3的规定，分别采用B 、 F级，有特殊要求时单独标注 。

4.5.2焊接坡口应符合GB/T985、GB/T986的规定，特殊接头应在图样上注明。

4.5.3焊缝外部检查不得有目测可见的明显缺陷，这些缺陷按GB/T6417的规定分类为：裂纹 、孔穴、固体夹杂、未熔合和未焊透 、形状缺陷及上述以外的其他缺陷。

4.5.4主梁受拉区的翼缘板 、腹板的对接焊缝应进行无损探伤，射线探伤按GB/T3323-1986中规定应不低于Ⅱ级。超声波探伤按GB/T11345-1989 中规定应不低于Ⅱ级。

4.6部件要求

4.6.1车架

车架为钢板焊接结构，焊后进行去应力处理。车架上平面的传感器连接面为加工面，单个传感器连接板的平面度应符合 GB/T1184-1996公差等级H级规定，各传感器连接板平面应在同一平面内，其平面度应符合GB/T1184-1996公差等级H级规定。车架下平面的轴承座或均衡架连接板应为加工面，单个连接板的平面度应符合GB/T1184-1996公差等级H级规定，各连接板平面应在同一平面内，其平面度应符合GB/T1184-1996公差等级H级规定。

4.6.2行走传动装置

4.6.2.1同侧车轮的轮宽中心面应在同一平面内，允差±1mm。

4.6.2.2同轴线车轮踏面中心距允差±2mm。

4.6.2.3四个车轮中心对角线允差±3mm；有均衡梁结构时，均衡架中心对角线允差±3mm。

4.6.2.4游动轴承装于车架外侧。

4.6.3称量装置架

称量架为钢板焊接件，焊后整体退火。根据倾翻架结构尺寸允许采用分体连接结构，连接面及辊道支撑面、传感器连接板为机加工面，连接面及辊道支撑面平面度应符合 GB/T1184-1996公差等级H

级规定，平行度 、垂直度应符合GB/T1184-1996公差等级H级规定。称量架与车架间用水平限位器、拉杆定位，单个传感器连接板的平面度应符合 GB/T1184-1996公差等级H级规定，各连接板平面应在同一平面内，其平面度应符合GB/T1184-1996公差等级K级规定。

4.6.4倾翻装置

倾翻架为钢板焊接件，焊后整体去应力处理。根据倾翻架结构尺寸允许采用分体连接结构。连接面及辊道支撑面、传感器连接板为机加工面，连接面及辊道支撑面平面度应符合 GB/T1184-1996公差等级H级规定，平行度、垂直度应符合GB/T1184-1996公差等级H级规定。

4.6.5称量传感器

称量传感器应为耐高温元件，所选用的传感器应符合GB/T7551的规定，称量系统误差≦0.3%。

4.6.6液压系统

4.6.6.1铁水包倾翻车的倾翻装置、行走传动装置均可采用液压系统操作完成，液压系统的设计、制造、安装、维护与使用等应符合JB/T6996的规定以及用户协议的要求。

4.6.6.2液压系统操作所完成动作的速度和周期根据用户使用需要确定，其误差≦10%。

4.6.6.3液压系统应考虑意外事故时紧急处理单元的设计。一般情况下不使用事故泵，紧急情况下需要将倾翻装置复位时，可通过对方向控制阀的操作，将系统连接至紧急事故单元。紧急事故单元的动力源由蓄能器提供，并要保证足够压力，压力油由手动泵提供。

4.6.6.4铁水包倾翻车在高温环境中作业，液压系统的工作油（液）适用温度范围必须满足元件及油液的使用要求。

4.6.6.5液压系统中焊接件应符合JB/T5000.3的规定，配管应符合JB/T5000.11的规定。

4.6.7总装要求

4.6.7.1车体装配执行JB/T5000.10的规定。

4.6.7.2倾翻支架两侧支撑面应在同一平面内，公差≦1mm。

4.6.7.3总装尺寸偏差不得超过下列规定：

车长±10mm、车宽±10mm、车高±15mm、轨道中心距±2mm

4.6.8涂装要求

用户有特殊要求时，按用户要求执行；用户无特殊要求时，应符合JB/T5000.12的规定。

5.检验与试验

5.1目测检查

5.1.1用目测方法检验外观，要求干净、整齐，目测检查应包括所有重要部件的型号、规格和状态是否符合图样的要求。检查时，不必拆开所有部件，但应打开在正常维护和检查时应开启的盖子。目测检查还应包括检查必备的证书是否已提供并经过审核。

5.1.2外形尺寸检验按4.6.7.3规定的偏差进行。

5.1.3涂装检验按4.6.8 的要求进行。

5.2整机试验

5.2.1空载试验

5.2.1.1进行走行装置试验，各部分应灵活、平稳、无异常现象，各轴承温升≤40℃，车速允差±10%，噪音≤85dB（A）。

5.2.1.2进行倾翻装置试验，调整液压系统换向阀工位，使液压油推动液压缸活塞杆上升，实现倾翻动作；调整换向阀至另一工位，使液压油推动液压缸活塞杆下行，倾翻装置复位，试验2~3次，全过程要求系统运行平稳、无泄漏、无卡阻现象，倾翻角度符合设计要求。

5.2.2负载试验

此项可在用户现场进行。空载试验合格后，再逐渐加载至设计载重，进行负载试验。

5.2.2.1按空载试验项目对走行装置试验进行检查。

5.2.2.2按空载试验项目检查倾翻装置旋转时的平稳性和灵活性及倾翻是否到位，并检查倾翻速度是否符合要求。

5.2.3称量试验

产品应进行空载和负载下的称量试验，允差0.3%。

5.2.4紧急事故单元试验

按4.6.6.3操作，复位过程要求系统运行平稳、无泄漏、无卡阻现象，进行2~3次。

6  检验规则

6.1每台铁水包倾翻车都应进行出厂检验，检验的内容按本标准及图样的规定进行。

6.2铁水包倾翻车应在制造厂进行预装。

6.3进行空载、负载试验，分别进行正 、反方向运转，试验的累计时间不少于5分钟。

6.4制造厂的质量检验部门按产品图样及本标准进行逐项检验，只有检验合格后才准予验收，并签发合格证明书。

6.5按本标准中“7  标志 、包装 、运输 、贮存”的规定对标志和包装进行检查验收。

7  标志、包装、运输、贮存

7.1每台铁水包倾翻车应在适当明显的位置设制造铭牌，其上注明：

a.制造厂名称、厂址

b.产品型号

c.产品名称

d.产品编号

e.制造日期

7.2产品的包装应按供需双方协议或按JB/T5000.13的规定进行。

7.3铁水包倾翻车出厂时，应附带下列文件：

a.产品合格证

b.产品说明书

c.装箱单

7.4贮存期间不允许放置在腐蚀性的环境中，要防雨、防潮、注意通风，产品在安装使用前应进行检查，必要时，进行清洗和润滑。

7.5运输

在产品运输时，严防倾倒、碰撞、倒置、受潮。装卸时，必须按起吊位置吊装。称量装置、倾翻装置可分体运输。

# Text boxes

ICS

备案号：

中华人民共和国冶金行业标准

YB

YB/T ××××—××××

铁水包倾翻车

Molten  iron  ladle  tilting  car

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

×××× 发布