附件二：

27项黑色冶金行业标准样品成分含量表

| 序号 | 编 号 | 名 称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （%） | 数 量 （瓶、套） | 研制 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Mo | Ti | AIs | Alt | N |  |  |
| 1 | YSBS 20302-2006 | 不锈钢 （光谱） 1Cr17 | 标准值 标准偏差 | 0.083 0.003 | 0.636 0.008 | 1.02 0.02 | 0.015 0.001 | 0.0035 0.0004 | 16.58 0.04 |  |  |  |  |  |  | 200 | 宝钢上海钢铁研究所、 上海埃龙科技有限公司 |
| 2 | YSBS 20303-2006 | 不锈钢 （光谱） 1Cr13Mo | 标准值 标准偏差 | 0.125 0.004 | 0.431 0.007 | 0.957 0.008 | 0.017 0.001 | 0.0045 0.0004 | 12.91 0.05 |  | 0.41 0.01 |  |  |  |  | 200 |  |
| 3 | YSBS 20304-2006 | 不锈钢 （光谱） 0Cr11Ti | 标准值 标准偏差 | 0.015 0.001 | 0.97 0.01 | 0.949 0.008 | 0.038 0.002 | 0.0055 0.0005 | 11.88 0.04 |  |  | 0.411 0.007 | 0.021 0.002 | 0.022 0.002 | 0.0155 0.0008 | 200 |  |
| 4 | YSBS 20142-2006 | 碳钢（光谱）08F | 标准值 标准偏差 | 0.068 0.002 | 0.022 0.001 | 0.331 0.007 | 0.018 0.001 | 0.030 0.001 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 5 | YSBS 20250-2006 | 管线钢 （光谱） | 标准值 标准偏差 | 0.058 0.002 | 0.320 0.007 | 1.50 0.01 | 0.022 0.001 | 0.010 0.001 | V0.028 0.001 | 0.240 0.006 | 0.249 0.006 | Nb0.031 0.001 | 0.041 0.001 | 0.045 0.001 | Ca0.0003 0.0001 | 200 |  |
| 6 | YSBS 20251-2006 | 低合金钢 （光谱）10PCuRE | 标准值 标准偏差 | 0.068 0.002 | 0.330 0.008 | 0.813 0.005 | 0.100 0.002 | 0.024 0.001 |  | 0.297 0.003 | V0.022 0.001 | La0.0076 0.0007 | Ce0.014 0.001 |  |  | 200 |  |
| 7 | YSBS 20252-2006 | 低合金钢 （光谱）09MnNb | 标准值 标准偏差 | 0.083 0.002 | 0.472 0.006 | 0.967 0.008 | 0.020 0.001 | 0.015 0.001 |  |  |  | Nb0.052 0.002 |  |  |  | 200 |  |

| 序号 | 编 号 | 名 称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （%） | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | V | Ti | Al | Ni |  |  |
| 8 | YSBS 20301-2006 | 不锈钢 校正样品 | 推荐值 | 0.0058 | 0.0049 | 0.031 | 0.0069 | 0.0064 | 0.015 | 0.0004* | 0.006 | 0.00014 | 0.00013 | 0.010 | 0.0047 | 200 | 宝钢上海钢铁研究所、 上海埃龙科技有限公司 |
|  |  | 不锈钢 校正样品 | 推荐值 | 0.011 | 0.179 | 0.190 | 0.049 | 0.0034 | 27.77 | 0.0095 | 0.022 | 0.032 |  | 0.046 | 0.34 | 200 |  |
|  |  | 不锈钢 校正样品 | 推荐值 |  |  | 10.34 |  |  | 8.52 |  |  | 0.44 | 0.91 | 0.83 | 6.51 | 200 |  |
|  |  | 不锈钢 校正样品 | 推荐值 | 0.262 | 2.65 | 2.27 | 0.0070 | 0.041 | 0.973 | 2.90 | 0.396 |  | 0.019 |  | 25.14 | 200 |  |

续上表

| 序号 | 编 号 | 名 称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （%） | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nb | B | W | Pb | Bi | Sb | As | Sn | Ca | N |  |  |  |  |
| 8 | YSBS 20301-2006 | 不锈钢 校正样品 | 推荐值 | <0.0015 | <0.001 | <0.001 | <0.00015 | <0.0001 | 0.00020 | 0.0006 | 0.0005 | <0.0003 | 0.0039 |  |  | 200 | 宝钢上海钢铁研究所、 上海埃龙科技有限公司 |
|  |  | 不锈钢 校正样品 | 推荐值 | 0.11 | 0.0083 | 0.25 | 0.0042 |  | 0.008 | 0.0031 | 0.0019 |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | 不锈钢 校正样品 | 推荐值 |  |  |  |  |  |  | 0.007 | 0.018 | <0.0015 | 0.044 |  |  | 200 |  |
|  |  | 不锈钢 校正样品 | 推荐值 |  | 0.0010 | 0.028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |

| 序号 | 编 号 | 名 称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （%） | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | V | Ti | Al | Ni |  |  |
| 9 | YSBS 20140-2006 | 碳钢 校正样品 | 推荐值 | 0.015 | 0.632 | 1.91 | 0.0037 | 0.057 | 0.099 | 0.564 | 0.384 | 0.57 | 0.026 | 0.013 | 0.550 | 200 | 宝钢上海钢铁研究所、 上海埃龙科技有限公司 |
|  |  | 碳钢 校正样品 | 推荐值 | 0.92 | 0.091 | 0.075 | 0.047 | 0.0016 | 1.29 | 0.016 | 0.040 | 0.0016 | 0.55 | 0.102 | 0.062 | 200 |  |
|  |  |  | 推荐值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 推荐值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续上表

| 序号 | 编 号 | 名 称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （%） | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nb | B | W | Pb | Zn | Sb | As | Sn | Ca | Bi |  |  |  |  |
| 9 | YSBS 20140-2006 | 碳钢 校正样品 | 推荐值 | 0.099 | 0.0009 | 0.076 | <0.0006 | <0.004 | 0.0005 | 0.011 | 0.0018 | <0.001 | <0.0005 |  |  | 200 | 宝钢上海钢铁研究所、 上海埃龙科技有限公司 |
|  |  | 碳钢 校正样品 | 推荐值 | 0.0006 | 0.009 | 0.0019 | 0.0030 | 0.0017 | 0.0043 | 0.0035 | 0.012 | <0.001 | 0.0004 |  |  | 200 |  |
|  |  |  | 推荐值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 推荐值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 编 号 | 名 称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （%） | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | V | Ti | Cu | Al | Fe |  |  |
| 10 | YSBC 15601-2006 | 硅铁 | 标准值 标准偏差 | 0.0074 0.0005 | 75.90 0.13 | 0.149 0.006 | 0.014 0.001 | 0.0035 0.0004 | 0.077 0.005 | 0.026 0.003 | 0.0036 0.0005 | 0.027 0.002 | 0.057 0.003 | 0.011 0.002 | 23.65 0.14 | 200 | 太原钢铁（集团）有限公司技术中心 |
| 11 | YSBC 15602-2006 | 钛铁 | 标准值 标准偏差 | 0.057 0.003 | 1.47 0.03 | 0.106 0.004 | 0.0071 0.0005 | 0.0047 0.0006 | 0.039 0.003 | 0.29 0.02 | 0.011 0.002 | 70.02 0.17 | 0.037 0.003 | 0.30 0.02 | 26.57 0.13 | 200 |  |
| 12 | YSBC 15325-2006 | 不锈钢 0Cr18Ni9 | 标准值 标准偏差 | 0.055 0.001 | 0.56 0.01 | 1.43 0.02 | 0.030 0.001 | 0.0025 0.0003 | 17.38 0.03 | 8.10 0.03 | 0.036 0.002 | 0.0025 0.0003 | 0.141 0.003 |  |  | 200 |  |
| 13 | YSBC 15326-2006 | 不锈钢 0Cr18Ni10Ti | 标准值 标准偏差 | 0.046 0.002 | 0.62 0.01 | 1.19 0.02 | 0.030 0.001 | 0.0011 0.0001 | 17.36 0.03 | 9.26 0.02 | 0.045 0.003 | 0.202 0.004 | 0.219 0.005 |  |  | 200 |  |

续上表

| 序号 | 编 号 | 名 称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （%） | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ca | Mo | Co | Als | Alt | As | Sn | Sb | N |  |  |  |  |  |
| 10 | YSBC 15601-2006 | 硅铁 | 标准值 标准偏差 | 0.0013* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 太原钢铁（集团）有限公司技术中心 |
| 11 | YSBC 15602-2006 | 钛铁 | 标准值 标准偏差 |  | 0.028 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 12 | YSBC 15325-2006 | 不锈钢 0Cr18Ni9 | 标准值 标准偏差 |  | 0.118 0.004 | 0.076 0.002 | 0.0037 0.0003 | 0.0044 0.0005 | 0.0038 0.0005 | 0.0053 0.0003 | 0.0018 0.0002 | 0.038 0.002 |  |  |  | 200 |  |
| 13 | YSBC 15326-2006 | 不锈钢 0Cr18Ni10Ti | 标准值 标准偏差 |  | 0.200 0.005 | 0.086 0.002 | 0.011 0.001 | 0.012 0.001 | 0.0033 0.0004 | 0.0073 0.0002 | 0.0017 0.0001 | 0.018 0.001 |  |  |  | 200 |  |

| 序号 | 编 号 | 名 称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （%） | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Als | W | Co |  |  |
| 14 | YSBC 11340-2006 | 不锈钢 0Cr25Ni20 | 标准值 标准偏差 | 0.084 0.002 | 0.788 0.006 | 1.62 0.02 | 0.029 0.002 | 0.0021 0.0002 | 25.53 0.06 | 20.72 0.04 | 0.305 0.003 | 0.046 0.003 | 0.0018 0.0002 | 0.343 0.005 | 0.140 0.004 | 500 | 钢铁研究总院、北京纳克分析仪器有限公司 |
| 15 | YSBC 11341-2006 | 不锈钢 00Cr19Ni10 | 标准值 标准偏差 | 0.015 0.001 | 0.376 0.005 | 1.15 0.01 | 0.034 0.002 | 0.0016 0.0002 | 18.07 0.04 | 10.05 0.03 | 0.254 0.003 | 0.061 0.002 | 0.002* | 0.025 0.002 | 0.176 0.004 | 500 |  |
| 16 | YSBC 11342-2006 | 不锈钢 0Cr17Ni12Mo2 | 标准值 标准偏差 | 0.060 0.002 | 0.762 0.004 | 1.14 0.01 | 0.021 0.002 | 0.0047 0.0004 | 17.07 0.05 | 12.10 0.02 | 2.93 0.02 | 0.037 0.003 | 0.086 0.005 | 0.096 0.004 | 0.081 0.002 | 500 |  |

续上表

| 序号 | 编 号 | 名 称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （%） | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ti | Cu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | YSBC 11340-2006 | 不锈钢 0Cr25Ni20 | 标准值 标准偏差 | 0.0027 0.0004 | 0.179 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 钢铁研究总院、北京纳克分析仪器有限公司 |
| 15 | YSBC 11341-2006 | 不锈钢 00Cr19Ni10 | 标准值 标准偏差 |  | 0.385 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 16 | YSBC 11342-2006 | 不锈钢 0Cr17Ni12Mo2 | 标准值 标准偏差 | 0.321 0.006 | 0.073 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |

| 序号 | 编 号 | 名 称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （%） | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | YSBC 31101-2006 | 碳钢 20 | 标准值 标准偏差 | 0.204 0.002 | 0.225 0.005 | 0.484 0.005 | 0.018 0.001 | 0.022 0.001 |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 重庆东华特殊钢有限责任公司技术质量中心 |
| 18 | YSBC 31102-2006 | 碳钢 25 | 标准值 标准偏差 | 0.282 0.004 | 0.374 0.005 | 0.843 0.007 | 0.046 0.001 | 0.033 0.001 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 19 | YSBC 31103-2006 | 碳钢 35 | 标准值 标准偏差 | 0.376 0.004 | 0.266 0.004 | 0.621 0.009 | 0.038 0.001 | 0.028 0.001 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 20 | YSBC 31104-2006 | 碳钢 45 | 标准值 标准偏差 | 0.455 0.003 | 0.289 0.005 | 0.627 0.008 | 0.021 0.001 | 0.019 0.001 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |

| 序号 | 编 号 | 名 称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （%） | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | W | Ti | Cu | Mo |  |  |  |
| 21 | YSBS 21058-2006 | 纯铁校正 样品 | 推荐值 | 0.003 | 0.042 | 0.017 | 0.005 | 0.004 | 0.065 | 0.026 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.003 |  | 200 | 宝钢集团上海五钢有限公司 |
| 22 | YSBS 21359-2006 | 中低合金钢校正样品 | 推荐值 | 0.701 | 1.48 | 2.06 | 0.013 | 0.039 | 1.05 | 0.980 | 0.193 |  | 0.192 | 0.312 |  | 200 |  |
| 23 | YSBS 21460-2006 | 不锈钢校正样品 | 推荐值 | 0.082 | 0.429 | 1.15 | 0.020 | 0.030 | 17.63 | 10.04 | 0.438 | 0.472 | 1.01 | 2.00 |  | 200 |  |
| 24 | YSBS 21461-2006 | 高速工具钢校正样品 | 推荐值 | 0.856 | 0.33 | 0.312 | 0.017 | 0.005 | 3.93 | 0.048 | 6.25 | 0.17 | 0.261 | 4.83 |  | 200 |  |
| 25 | YSBS 21462-2006 | 高锰钢校正样品 | 推荐值 | 0.297 | 0.48 | 16.24 | 0033 | 0.117 | 0.69 | 0.43 | 0.35 | 0.045 | 0.208 | 0.506 |  | 200 |  |
| 26 | YSBS 21463-2006 | 高速工具钢校正样品 | 推荐值 | 0.75 | 0.282 | 0.16 | 0.017 | 0.002 | 4.20 | 0.041 | 17.99 |  | 0.137 | 0.10 |  | 200 |  |

续上表

| 序号 | 编 号 | 名 称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （%） | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | V | Alt | Co | As | Sn | Nb | B | Ta | Ca | Sb |  |  |  |  |
| 21 | YSBS 21058-2006 | 纯铁校正 样品 | 推荐值 |  | 0.250 | 0.003 |  | 0.007 |  | 0.0011 |  | 0.0005 |  |  |  | 200 | 宝钢集团上海五钢有限公司 |
| 22 | YSBS 21359-2006 | 中低合金钢校正样品 | 推荐值 | 0.094 | 0.107 | 0.110 | 0.017 | 0.017 | 0.313 | 0.0041 | 0.098 | 00009 | 0.0034 |  |  | 200 |  |
| 23 | YSBS 21460-2006 | 不锈钢校正样品 | 推荐值 | 1.04 | 0.129 | 0.22 |  |  | 0.520 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 24 | YSBS 21461-2006 | 高速工具钢校正样品 | 推荐值 | 1.90 | 0.36 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 25 | YSBS 21462-2006 | 高锰钢校正样品 | 推荐值 | 0.23 | 2.98 | 0.032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 26 | YSBS 21463-2006 | 高速工具钢校正样品 | 推荐值 | 1.17 |  | 0.010 | 0.027 | 0.045 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |

| 序号 | 编 号 | 名 称 | 标准值及 标准偏差 | 成 分 （%） | 数 量 （瓶、套） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | AI | Sn | As |  |  |
| 27 | YSBS 18105-2006 | 碳钢校正样 品 H08 | 推荐值 | 0.072 | 0.022 | 0.507 | 0.016 | 0.020 | 0.017 | 0.013 |  | 0.048 |  |  |  | 200 | 重庆钢铁股份有限公司钢铁研究所 |