附件2

1项机械行业标准修改单

JB/T 12139—2015

《大型核电机组汽轮机整锻低压转子锻件  技术条件》

第1号修改单

（报批稿）

表3修改为新表。 材料牌号 取样部位 及方向 Rm MPa Rp0.2 MPa A ％ Z ％ KV2 J 上平台能量 J FATT50 ℃ 30Cr2Ni4MoV 本体径向 轴端纵向 724～862 ≥621 ≥17 ≥50 ≥68 ≥82 ≤-7 芯部 ≥724 ≤15